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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом по курсу “Прикладная механика текстильных материалов ” студенты заочного отделения выполняют контрольное задание. Контрольное задание по курсу должно быть выполнено студентом до его прибытия на лабораторно-экзаменационную сессию. Не зачтенное контрольное задание возвращается студенту для исправления ошибок и выполнения указаний проверяющего. Исправленное задание вторично представляется на проверку. Выполнение контрольного задания и получение зачета по нему является необходимым предварительным условием допуска студента к очным занятиям по данному курсу. 

1.  Выбор варианта

Необходимые данные для выполнения контрольного задания студенты выбирают самостоятельно. Шифром, по которому выбирается тот или иной вариант контрольной работы, является номер Вашей зачетной книжки или студенческого билета. Выбор варианта задания следует производить по последней цифре шифра.

2.  Пояснения к выполнению контрольной работы по дисциплине

Для выполнения контрольного задания, прежде всего, надо уяснить, что требует каждый вопрос задания, подобрать соответствующий материал и, изучив его, дать обоснованные ответы. При использовании в работе формул, методов, правил и алгоритмов, заимствованных из литературы, следует в конце работы поместить список использованных источников. В соответствующих местах работы необходимо давать в квадратных скобках ссылки на эти источники. Все входящие в формулы величины должны быть пояснены, указаны их наименования и размерность. Обязательно указывать также размерность, полученного результата. Содержание отчета должно показать, что студент ясно представляет себе существо вопроса.

Вариант 1

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image2.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 100 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 00 до 200.

2.Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 100 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).
3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 20 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 1000 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.

4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью первого прутка 300, угол огибания нитью второго прутка изменяется от 00 до 200.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить, как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени.
Вариант 2

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image4.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.
Задано: Тнб = 100 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 100 до 300.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 110 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 20 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 500 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

 Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.

4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью первого прутка 300, угол огибания нитью второго прутка изменяется от 100 до 300.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени.

Вариант 3

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image6.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 100 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 200 до 400.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 120 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 20 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 400 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

 Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.

4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью первого прутка 300, угол огибания нитью второго прутка изменяется от 200 до 400.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени.

Вариант 4

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image8.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 100 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 300 до 500.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 130 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 20 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 300 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

 Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.

4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью первого прутка 300, угол огибания нитью второго прутка изменяется от 300 до 500.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени.
Вариант 5

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image10.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 100 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 400 до 600.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 140 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 20 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 200 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

 Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.

4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью первого прутка 300, угол огибания нитью второго прутка изменяется от 400 до 600.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени.
Вариант 6

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image12.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 150 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 00 до 200.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 150 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 20 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 100 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

 Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.
           4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью второго прутка 300, угол огибания нитью первого прутка изменяется от 00 до 200.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?
Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени. 
Вариант 7

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image14.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 150 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 100 до 300.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 90 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 20 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 150 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.

4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью второго прутка 300, угол огибания нитью первого прутка изменяется от 100 до 300.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени. 

Вариант 8

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image16.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 150 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 200 до 400.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 80 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 25 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 200 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.
          4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью второго прутка 300, угол огибания нитью первого прутка изменяется от 200 до 400.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени. 

Вариант 9

1. Нить огибает направляющий пруток. Найти натяжение в сбегающей ветки Тсб нити по формуле Эйлера ([image: image18.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 150 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 300 до 500.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 70 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 25 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 400 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

 Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.

4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью второго прутка 300, угол огибания нитью первого прутка изменяется от 300 до 500.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени. 

Вариант 10

1.  Эйлера ([image: image20.png]


 где Тнб – натяжение набегающей ветви нити,  f – коэффициент трения нити о пруток, ( - угол огибания нитью прутка, рад) и построить график зависимости Тсб от (.

Задано: Тнб = 150 сН, f = 0,2, угол огибания изменяется от 400 до 600.

2. Нить огибает неподвижный направляющий пруток. Угол огибания нитью прутка  180 градусов. Натяжение обоих концов нити одинаково и равно 60 сН. Построить эпюру натяжения нити (т.е. график изменения натяжения нити).

3. Построить график зависимости натяжения сбегающей ветви нити Тсб от скорости движения нити (при её равномерном движении). 

Исходные данные (Тнб, f, β) можно взять из первого пункта для определения величины μ принять линейную плотность нити, равной 25 тексам; скорость нити пусть изменяется в диапазоне от 0 до 500 м/мин. (Примечание. При проведении расчетов Тсб необходимо учитывать размерности всех величин. Поскольку натяжение Тсб определяется обычно в сантиньютонах - сН, то каждое слагаемое в формуле для Тсб должно иметь размерность также в сН. Напомню, что 1Н=1кг*м/с^2;

1сН=(1/100)Н=(1000/100)г*м/с^2=10г*м/с^2.Следовательно,1г*м/с^2=0,1 сН.)

Провести анализ полученной зависимости, объяснить её.

4. Нить огибает два прутка. Найти натяжение Тсб в сбегающей со второго прутка ветви нити, используя формулу Эйлера (примечание: при расчете натяжения учесть, что натяжение сбегающей ветви с первого прутка является натяжением набегающей ветви для второго прутка). 

Задано: Натяжение ветви нити, набегающей на первый пруток, 100 сН, f = 0,2, угол огибания нитью второго прутка 300, угол огибания нитью первого прутка изменяется от 400 до 600.

5.  Составить блок-схему программы расчета прочности х/б пряжи по формуле А. Н. Соловьева и неровноты по прочности.

Как учесть требования ГОСТ или пожелания заказчика?

Установить закономерности изменения прочности – Рпр и неровноты – Спр пряжи от свойств волокна и величины крутки пряжи.

Установит взаимосвязь рассматриваемых свойств пряжи. 

6. В чем различие закона Гука и закона вязкости Ньютона.

Характеристику релаксационных свойств какого тела дает модель Максвелла? 

Определить,как для модели Кельвина-Фойгта (при σ = const) изменяется  деформация во времени. 
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